АКТ ПРОВЕРКИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕМ CОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Название судна:

Танк №:

Марка стали:                           палуба:                      борт:

днище:                      продольная переборка:

| Элемент конструкции | Трещины | Деформации | Коррозия | Состояние покрытия | Точечная коррозия | Изменения / ремонт | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Палуба |  |  |  |  |  |  |  |
| Днище |  |  |  |  |  |  |  |
| Борт |  |  |  |  |  |  |  |
| Продольная переборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Поперечная переборка |  |  |  |  |  |  |  |

Ремонт произведённый впоследствии:

Замеры остаточных толщин произведены (дата):

Общие результаты:

Просроченные освидетельствования:

Условия сохранения класса:

Примечания:

Дата проверки:

Инспектор:

Подпись:

OWNER,S INSPECTION REPORT

Structural condition

Ships name:

For tank No:

Grade of steel:                           deck:                        side:

bottom:                       longitudinal bulkhead:

| Elements | Cracks | Buckles | Corrosion | Coating condition | Pitting | Modification/ repair | Other |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deck |  |  |  |  |  |  |  |
| Bottom |  |  |  |  |  |  |  |
| Side |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitudinal bulkhead |  |  |  |  |  |  |  |
| Transverse bulkhead |  |  |  |  |  |  |  |

Repairs carried out due to:

Thickness measurements carried out (dates):

Results in general:

Overdue surveys:

Outstanding conditions of class:

Comments:

Date of inspection:

Inspected by:

Signature:

ЧЕК-ЛИСТ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСШИРЕННОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ENHANCED SURVEY PLANNING QUESTIONNAIRE

Общая информация

Basic information

| Название судна Name of Ship |  |
| --- | --- |
| Регистровый номер RO Identification number |  |
| Номер ИМО IMO Number |  |
| Флаг судна Flag State |  |
| Порт приписки Port of Registry |  |
| Валовая вместимость Gross Tonnage |  |
| Дедвейт Deadweight (metric tones) |  |
| Длина между перпендикулярами, м Length between perpendiculars, m |  |
| Место постройки, верфь Shipbuilder |  |
| Строительный номер Hull number |  |
| Классификационное общество Classification society |  |
| Дата постройки Date of build |  |
| Судовладелец Shipowner |  |
| Класс судна Class of the ship |  |
| Компания по ЗОТ Thickness Measurement Firm |  |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ЗАМЕРов ТОЛЩИН*)

INFORMATION ON ACCESS PROVISION FOR CLOSE-UP SURVEY AND THICKNESS MEASUREMENT

Судовладелец обязан указать в приведённой ниже таблице средства доступа к конструкциям, подлежащим освидетельствованию и замерам. Детальное освидетельствование -  это обследование, во время которого элементы конструкции находятся в пределах досягаемости, то есть на расстоянии вытянутой руки.

The owner should indicate, in the table below, the means of access to the structures subject to close-up survey and thickness measurement. A close-up survey is an examination where the details of structural components are within the close visual inspection range of the attending surveyor, i.e. preferably within reach of hand.

| Танк № Tank No. | Расположение конструкций Disposition of Structures | Временные леса Temporary staging | Плоты Rafts | Трапы Ladders | Прямой доступ Direct access | Другие средства (указать) Other means (please specify) | Постоянные средства доступа Permanent Means of Access |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*) отметить нужное в ячейках таблицы/ mark appropriate in the table cells

Информация о грузах

History of cargo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акты инспектирования государством порта

Reports of Port State Control inspections

Перечислить акты инспекций государством порта, содержащие недостатки, относящиеся к корпусным конструкциям, соответствующую информацию об исправлении недостатков.

List the reports of Port State Control inspections containing hull structural related deficiencies and relevant information on the rectification of the deficiencies.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инспекции судовладельца

Owner’s inspections

Сведения о состоянии грузовых помещений и балластных отсеков, включая пустые пространства и пики, за последние три года.

History of conditions of the cargo spaces and ballast tanks, including void spaces and the peaks, for the last three years

| Танк Tank | Расположение, шп. Location, fr. | Защита от коррозии Corrosion protection | Объем покрытий Coating extent | Состояние покрытия Coating condition | Ухудшение состояния конструкции Structural deterioration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- HC = твёрдое покрытие; SC = мягкое покрытие; SH = полутвёрдое покрытие; NP = покрытие отсутствует; SS – нержавеющая сталь

- U = верхняя часть; M = средняя часть; L = нижняя часть; С = полностью.

- G = хорошее; F = удовлетворительное; P = плохое; RC = перекрашивалось (за последние 3 года)

- N = нет сведений; Y = есть сведения, сведения должны быть приложены к вопроснику

- DR = повреждения и ремонт; L = протечки; CV = переоборудование

- HC - hard coating; SC - soft coating; A - anodes; NP - no protection; SS – stainless steel

- U = upper part; M = middle part; L = нижняя часть; С = полностью.

- G=good; F=fair; P=poor; RC=recoated (during the last 3 years)

- N= no findings recorded; Y= findings recorded, description of findings is to be attached to the questionnaire

- DR=damage & repair; L= Leakages; CV= Conversion (description should be attached to this questionnaire)

Система менеджмента по безопасной эксплуатации

Safety Management System

Перечислить несоответствия, относящиеся к корпусным конструкциям судна, и связанные с этим корректирующие действия:

List non-conformities related to hull maintenance, including the associated corrective actions:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Название, адрес компании, производящей замеры толщин; номер и сроки действия свидетельства о признании этой компании Регистром (по возможности, приложить первый лист Свидетельства о признании)

Name and address of the approved thickness measurement company (attach 1st sheet if it 
possible)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись судовладельца (или его представителя):

This questionnaire is filled-in and signed by the authorized owner’s representative: